| 技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国核压水堆示范工程1号常规岛及其BOP建安工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编号：SN1-HX41-GPS-BSDD0050 |  |  |  | 版本/状态 |  | 1/CFC |  | 密级 |  | 普通商密 |
| 文件名称: 气体保护电弧焊用碳钢、低合金焊丝采购技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 | 项目总工 唐红兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 | 工程技术部 吴玉亚 | 质量控制部 郭国运 |  |  | 物资公司 彭庆余 |  | 检测中心 张杰 |  |  |  |
| 校核 | 档案中心 梁东刚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 | 工程技术部 徐支刚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出版： 国核压水堆示范工程项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本文件产权属于中国电建集团核电工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

修改页

| 版本 | 修改内容说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 编制：赵常东 | 陆鹏飞 审核： 唐红兵 冯玉堂 张杰 |  |  | 批准：任永清 |  | 日期：2015.10.28 |  |
| 0 | 编制：赵常东 | 陆鹏飞 审核： 唐红兵 冯玉堂 张杰 |  |  |  | 批准：任永清 | 日期：2015.11.06 |  |
|  | 升版内容：根据A版无意见上报0版报备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 编制：张鹏鑫 |  | 吴玉亚 审核： 郭国运 彭庆余 | 批准：唐红兵 |  |  |  | 日期：2020.11.04 |
|  | 修改内容说明:表一增加焊丝ER70S-G型号； |  |  |  |  |  |  |  |

目录

1．总则	4

2．编制依据	4

3．适用范围	4

4．技术要求	4

5．检查与试验要求	9

6．质保审查	10

7．对供应商的控制	10

8．需要提供的文件	10

9．其他要求及备注	10

# 1．总则

为保证国核压水堆示范工程1号常规岛及BOP工程的施工质量，方便材料采购部门有针对性的采购工程中使用的碳钢和低合金钢焊丝，特编制本采购技术规格书。气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝量情况根据图纸释放程度参照《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝采购技术规格书》进行采购。

# 2．编制依据

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 GB/T 8110-2008

相关图纸设计要求

# 3．适用范围

适用于国核压水堆示范工程1号常规岛及BOP工程中所使用的气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝。

# 4．技术要求

4.1 焊丝型号及化学成分

4.1.1焊丝分类

焊丝按化学成分分为碳钢、碳钼钢、铬钼钢、镍钢、锰钼钢和其他低合金钢等6类。

4.1.2型号划分

焊丝型号按化学成分和采用熔化极气体保护电弧焊时熔敷金属的力学性能进行划分。

4.1.3 型号的编制方法

焊丝型号由三部分组成。第一部分用字母“ER”表示焊丝；第二部分两位数字表示熔敷金属的最低抗拉强度；第三部分为短划“-”后的字母或数字，表示焊丝化学成分代号。焊丝的简要说明和国际上主要标准型号的对应关系见附录A和附录B。

根据供需双方协商，可在型号后附加扩散氢代号H×，其中×代表15、10或5。

完整焊丝型号示例如下：

表1  焊丝化学成分（质量分数）%

| 焊丝型号 | C |  | Mn |  | Si |  | P |  | S |  | Ni |  | Cr |  | Mo |  | V |  |  | Ti |  |  | Zr |  | Al |  | Cu | 其他元素总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER50-2 | 0.07 |  | 0.90～1.40 |  | 0.40～0.70 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.03 |  |  | 0.05～0.15 |  |  | 0.02～0.12 |  | 0.05～0.15 |  | 0.50 | - |
| ER50-3 | 0.06～0.15 |  |  |  | 0.45～0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ER50-4 |  |  | 1.00～1.50 |  | 0.65～0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER50-6 |  |  | 1.40～1.85 |  | 0.80～1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER50-7 | 0.07～0.15 |  | 1.50～2.00 |  | 0.50～0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER49-1 | 0.11 |  | 1.80～2.10 |  | 0.65～0.95 |  | 0.030 |  | 0.030 |  | 0.30 |  | 0.20 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER70S-G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20～0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳钼钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊丝型号 | C | Mn |  | Si |  | P |  | S |  | Ni |  | Cr |  | Mo |  |  |  | V |  |  | Ti |  | Zr |  | Al |  | Cu | 其他元素总量 |
| ER49-Al | 0.12 | 1.30 |  | 0.30～0.70 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.20 |  | - |  | 0.40～0.65 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0.35 | 0.50 |
| 铬钼钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER55-B2 | 0.07～0.12 |  | 0.40～0.70 |  | 0.40～0.70 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.20 |  | 1.20～1.50 |  | 0.40～0.65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0.35 | 0.50 |
| ER49-B2L | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊丝型号 | C |  | Mn |  | Si |  | P |  | S |  | Ni |  | Cr |  | Mo |  | V |  |  | Ti |  |  | Zr |  | Al |  | Cu | 其他元素总量 |
| ER55-B2-MnV | 0.06～0.10 |  | 1.20～1.60 |  | 0.60～0.90 |  | 0.030 |  | 0.025 |  | 1.00～1.30 |  | 0.50～0.70 |  | 0.20～0.40 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0.35 | 0.50 |
| ER55-B2-Mn |  |  | 1.20～1.70 |  |  |  |  |  |  |  | 0.90～1.20 |  | 0.45～0.65 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER62-B3 | 0.07～0.12 |  | 0.40～0.70 |  | 0.40～0.70 |  | 0.025 |  |  |  | 0.20 |  | 2.30～2.70 |  | 0.90～1.20 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ER55-B3L | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER55-B6 | 0.10 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.60 |  | 4.50～6.00 |  | 0.45～0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER55-B8 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.80～1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER62-B9 | 0.07～0.13 |  | 1.20 |  | 0.15～0.50 |  | 0.010 |  | 0.010 |  | 0.80 |  | 8.00～10.5 |  | 0.85～1.20 |  | 0.15～0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  | 0.20 |  |
| 镍钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER55-Ni1 | 0.12 |  | 1.25 |  | 0.40～0.80 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.80～1.10 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.35 |  |  | 0.05 | - | - |  | - | 0.35 | 0.50 |
| ER55-Ni2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00～2.75 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ER55-Ni3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00～3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锰钼钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊丝型号 | C |  | Mn |  | Si |  | P |  | S |  | Ni |  | Cr |  | Mo |  | V |  |  | Ti |  |  | Zr |  | Al |  | Cu | 其他元素总量 |
| ER55-D2 | 0.07～0.12 |  | 1.60～2.10 |  | 0.50～0.80 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.15 |  | - |  | 0.40～0.60 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0.50 | 0.50 |
| ER62-D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER55-D2-Ti | 0.12 |  | 1.20～1.90 |  | 0.40～0.80 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0.20～0.50 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他低合金钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊丝型号 | C |  | Mn |  | Si |  | P |  | S |  | Ni |  | Cr |  | Mo |  | V |  |  | Ti |  |  | Zr |  | Al |  | Cu | 其他元素总量 |
| ER55-1 | 0.10 |  | 1.20～1.60 |  | 0.60 |  | 0.025 |  | 0.020 |  | 0.20～0.60 |  | 0.30～0.90 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0.20～0.50 | 0.50 |
| ER69-1 | 0.08 |  | 1.25～1.80 |  | 0.20～0.55 |  | 0.010 |  | 0.010 |  | 1.40～2.10 |  | 0.30 |  | 0.25～0.55 |  | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.25 |  |
| ER76-1 | 0.09 |  | 1.40～1.80 |  |  |  |  |  |  |  | 1.90～2.60 |  | 0.50 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER83-1 | 0.10 |  |  |  | 0.25～0.60 |  |  |  |  |  | 2.00～2.80 |  | 0.60 |  | 0.30～0.65 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述表中单值均为最大值。

4.2 焊丝尺寸及允许偏差

焊丝尺寸及允许偏差应符合表2规定。直条焊丝长度为500mm～1000mm，允许偏差为±5mm。

表2  焊丝尺寸及允许偏差

| 包装形式 | 焊丝直径 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 直条 | 1.2、1.6、2.0、2.4、2.5 | +0.01 |
|  |  | -0.04 |
|  | 3.0、3.2、4.0、4.8 | +0.01 |
|  |  | -0.07 |
| 焊卷尺 | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、2.0、2.4、2.5 | +0.01 |
|  |  | -0.04 |
|  | 2.8、3.0、3.2 | +0.01 |
|  |  | -0.07 |
| 焊丝桶 | 0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、2.0、2.4、2.5 | +0.01 |
|  |  | -0.04 |
|  | 2.8、3.0、3.2 | +0.01 |
|  |  | -0.07 |
| 焊丝盘 | 0.5、0.6 | +0.01 |
|  |  | -0.03 |
|  | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、2.0、2.4、2.5 | +0.01 |
|  |  | -0.04 |
|  | 2.8、3.0、3.2 | +0.01 |
|  |  | -0.07 |
| 注：根据供需双方协议，可生产其他尺寸及偏差的焊丝。 |  |  |

4.3 焊丝表面质量

焊丝表面应光滑，无毛刺、划痕、锈蚀、氧化皮等缺陷，也不应有其他不利于焊接操作或对焊缝金属有不良影响的杂质。镀铜焊丝的镀层应均匀牢固，不应出现起鳞与剥离。焊丝表面也可采用其他不影响焊接和力学性能的处理方法。

4.4 焊丝送丝性能

缠绕的焊丝应适于在自动和半自动焊机上连续送丝。焊丝接头处应适当加工，以保证能均匀连续送丝。

4.5 焊丝松弛直径和翘距

焊丝松弛直径和翘距应符合表3规定。

表3  焊丝松弛直径及翘距                 单位为毫米

| 包装形式 | 焊丝直径 | 松弛直径 | 翘距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径100mm焊丝盘 | 所有 | 100～230 | ≤13 |
| 其他包装形式 | ≤0.8 | ≥300 | ≤25 |
|  | ≥0.9 | ≥380 |  |
| 注：对于某些大容量包装的焊丝可能经特殊处理以提供直径输送，其松弛直径和翘距由供需双方协商确定。 |  |  |  |

4.6 熔敷金属扩散氢含量

根据供需双方协商，如在焊丝型号后附加扩散氢代号，则应符合表4规定。

表4  熔敷金属扩散氢含量

| 可选用的附加扩散氢代号 | 扩散氢含量/（mL/100g） |
| --- | --- |
| H15 | ≤15.0 |
| H10 | ≤10.0 |
| H5 | ≤5.0 |
| 注：应注明所采用的测定方法 |  |

# 5．检查与试验要求

成品焊丝由制造厂质量检验部门按批检验。

5.1 外观目视检查

应目视检查焊丝的外观表面。

5.2 尺寸检查

长度、直径用相应精度的量具测量，偏差且应符合有关规定。

5.3 性能检验

进厂时，要提供产品质量证明书及检测报告。碳钢及低合金钢焊丝的检验项目及试验方法执行下表规定。化学成分分析可采用 GB/T 8110-2008规定的方法或其它常用方法。当提供的质量证明书及检测报告满足该批次对应的物项时，可不进行复检。

# 6．质保审查

焊丝采购前明确其质保等级为图纸要求级别，供应商确保为合格供方，厂家资质需报审，不需要进行源地评审。焊丝供应商资质应定期维护和审核，每年更新合格供方清单，并上报联队项目部备案。

# 7．对供应商的控制

在确保供应商为合格供方后，在采购活动开展前，应对供应商的近期产品质量、生产状态、经营状态等进行考查，确保供应商的产品质量、生产能力、经营状态等满足工程需要。确定符合要求的供应商后，供需双方签订供货协议，明确双方责任和义务，确保供应的焊丝质量具有可追溯性。采购执行过程中，供需双方能够建立有效的监控手段，必要时进行驻厂监督。

# 8．需要提供的文件

碳钢及低合金钢焊丝质量证明书（质量证明书中项目应包含：供需方名称、品种名称、合同号、标准号及牌号、标准编号、尺寸规格、重量（毛重、净重、理论重量）及件数、标准中规定的各项试验结果、供方有关部门的印记、发货或生产日期）。

# 9．其他要求及备注

碳钢及低合金钢焊丝的包装标志应醒目、牢固，字迹应清晰、规范、不褪色。标志应包括如下内容：供名称（或厂标）、标准号、牌号、规格、重量等。

合同签订前厂家应提供的供应商基本信息表、供货能力及仓储能力、质量证明书、产品性能测试报告等相关文件。交货时应提供质量证明书、产品性能测试报告等相关文件。