| 技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国核压水堆示范工程1号常规岛及其BOP建安工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编号：SN1-HX41-GPS-BSDD0057 |  |  |  | 版本/状态 |  | 1/CFC |  | 密级 |  | 普通商密 |
| 文件名称: 非合金钢及细晶粒钢焊条采购技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 | 项目总工 唐红兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 | 工程技术部 吴玉亚 | 质量控制部 郭国运 |  |  | 物资公司 彭庆余 |  | 检测中心 张杰 |  |  |  |
| 校核 | 档案中心 梁东刚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 | 工程技术部 徐支刚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出版： 国核压水堆示范工程项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本文件产权属于中国电建集团核电工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

修改页

| 版本 | 修改内容说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 编制：万夫伟 |  | 王涛 审核： 唐红兵 冯玉堂 张杰 |  | 批准：任永清 |  | 日期：2015.12.05 |
| 0 | 编制：万夫伟 |  | 王涛 审核： 唐红兵 冯玉堂 张杰 |  | 批准：任永清 |  | 日期：2015.12.14 |
|  | 升版内容：根据A版无意见上报0版报备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 编制：张鹏鑫 | 吴玉亚 审核： 郭国运 彭庆余 |  | 批准：唐红兵 |  | 日期：2020.11.04 |  |
| 修 | 改内容说明:表一增加焊丝E7018-G型号； |  |  |  |  |  |  |

目录

1．总则	4

2．编制依据	4

3．适用范围	4

4．技术要求	4

5．检查与试验要求	9

6. 质保审查	10

7. 对供应商的控制	10

8．需要提供的文件	10

9. 其他要求及备注	10

# 1．总则

为保证国核压水堆示范工程1号常规岛及建安工程的施工质量，方便材料采购部门有针对性的采购工程中使用的焊条，特编制本采购技术规格书。焊条种类根据用量情况参照《焊条采购技术规格书》进行相应的采购。

# 2．编制依据

《焊接材料供货技术条件产品类型、尺寸、公差和标志》 GB/T 25775-2010

《焊接材料采购指南》GB/T 25778-2010

《非合金钢及细晶粒钢焊条》 GB/T 5117-2012

# 3．适用范围

适用于国核压水堆示范工程1号常规岛及其BOP建安工程使用焊条焊接材料应为一般或次要、重要钢结构、钢筋、措施性支架等。

# 4．技术要求

4.1	 焊条尺寸应符合GB/T 25775中的规定，如表1所示。

表1  焊条尺寸偏差                         mm

| 焊芯直径 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径公差 | ±0.06 |  |  | ±0.10 |  |  |  | ±0.1 |
| 长度 | 200—350 |  |  | 275—450 |  |  |  |  |
| 长度公差 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  药皮

4.2.1   焊条药皮应均匀、紧密地包覆在焊芯周围，焊条药皮上不应有影响焊接质量的裂纹、气泡、杂质及脱落等缺陷。

4.2.2  焊条引弧端药皮应倒角，焊芯端面应露出。焊条沿圆周的露芯应不大于圆周的1/2。碱性药皮类型焊条长度方向上露芯长度应不大于焊芯直径的1/2或1.6mm两者的最小值。其他药皮类型焊条长度方向上露芯长度应不大于焊芯直径的2/3或2.4mm两者的较小值。

4.2.3  焊条偏心度应符合如下规定：

a)  直径不大于2.5mm的焊条，偏心度应不大于7%；

b)  直径为3.2mm和4.0mm的焊条，偏心度应不大于5%；

c)  直径不小于5.0mm的焊条，偏心度应不大于4%。

偏心度计算方法见公式(1)及图1。

(1)

式中  P-焊条偏心度；

T1-焊条断面药皮最大厚度+焊芯直径;

T2-焊条同一断面药皮最小厚度+焊芯直径。

图1  焊条偏心度测量示意图

4.3 熔敷金属化学成分

焊条的熔敷金属化学成分应符合GB/T 5117-2012中的规定,其中常用E4315、E5015、E5515、E5516类型如表2规定。

表2 熔敷金属化学成分

| 焊条型号 | 化学成分（质量分数）% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn |  | Si |  | P |  | S |  | Ni |  | Cr | Mo |  | V |  |  | 其他 |
| E4315 | 0.20 | 1.20 |  | 1.00 |  | 0.040 |  | 0.035 |  | 0.03 |  | 0.20 | 0.03 |  | 0.08 |  |  | - |
| E5015 | 0.15 | 1.60 |  | 0.90 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.03 |  | 0.20 | 0.03 |  | 0.08 |  |  | - |
| E5015-1M3 | 0.12 | 0.90 |  | 0.60 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | - |  | - | 0.04～ 0.65 |  | - |  |  | - |
| E5016-1M3 | 0.12 | 0.90 |  | 0.60 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | - |  | - | 0.04～ 0.65 |  | - |  |  | - |
| E5515-3M3 | 0.12 | 1.00～1.80 |  | 0.80 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.09 |  | - | 0.04～ 0.65 |  | - |  |  | - |
| E5516-3M3 | 0.12 | 1.00～1.80 |  | 0.80 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.09 |  | - | 0.04～ 0.65 |  | - |  |  | - |
| E5015-N1 | 0.12 | 0.60～1.60 |  | 0.90 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.30～1.00 |  | - | 0.35 |  | 0.05 |  |  | - |
| E5016-N1 | 0.12 | 0.60～1.60 |  | 0.90 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.30～1.00 |  | - | 0.35 |  | 0.05 |  |  | - |
| E5515-N1 | 0.12 | 0.60～1.60 |  |  | 0.90 |  | 0.03 | 0.03 | 0.30～1.00 |  | - |  | 0.35 | 0.05 |  |  | - |  |
| E5516-N1 | 0.12 | 0.60～1.60 |  |  | 0.90 |  | 0.03 | 0.03 | 0.30～1.00 |  | - |  | 0.35 | 0.05 |  |  | - |  |
| E5015-N2 | 0.08 | 0.40～1.40 |  |  | 0.50 |  | 0.03 | 0.03 | 0.80～1.10 |  | 0.15 |  | 0.35 | 0.05 |  |  | - |  |
| E5016-N2 | 0.08 | 0.40～1.40 |  |  | 0.50 |  | 0.03 | 0.03 | 0.80～1.10 |  | 0.15 |  | 0.35 | 0.05 |  |  | - |  |
| E5515-N2 | 0.12 | 0.40～1.25 |  |  | 0.80 |  | 0.03 | 0.03 | 0.80～1.10 |  | 0.15 |  | 0.35 | 0.05 |  |  | - |  |
| E5516-N2 | 0.12 | 0.40～1.25 |  |  | 0.80 |  | 0.03 | 0.03 | 0.80～1.10 |  | 0.15 |  | 0.35 | 0.05 |  |  | - |  |
| E5015-N3 | 0.10 | 1.25 |  |  | 0.60 |  | 0.03 | 0.03 | 1.10～2.00 |  | - |  | 0.35 | - |  |  | - |  |
| E5016-N3 | 0.10 | 1.25 |  |  | 0.60 |  | 0.03 | 0.03 | 1.10～2.00 |  | - |  | 0.35 | - |  |  | - |  |
| E5515-N3 | 0.10 | 1.25 |  |  | 0.60 |  | 0.03 | 0.03 | 1.10～2.00 |  | - |  | 0.35 | - |  |  | - |  |
| E5516-N3 | 0.10 | 1.25 |  |  | 0.60 |  | 0.03 | 0.03 | 1.10～2.00 |  | - |  | 0.35 | - |  |  | - |  |
| E5516-3N3 | 0.10 | 1.60 |  |  | 0.60 |  | 0.03 | 0.03 | 1.10～2.00 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| E5015-N5 | 0.05 | 1.25 |  |  | 0.50 |  | 0.03 | 0.03 | 2.00～2.75 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| E5016-N5 | 0.05 | 1.25 |  |  | 0.50 |  | 0.03 | 0.03 | 2.00～2.75 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| E5515-N5 | 0.12 | 1.25 |  |  | 0.60 |  | 0.03 | 0.03 | 2.00～2.75 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| E5516-N5 | 0.12 |  | 1.25 | 0.60 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 2.00～2.75 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| E5015-N7 | 0.05 |  | 1.25 | 0.50 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 3.00～3.75 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| E5016-N7 | 0.05 |  | 1.25 | 0.50 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 3.00～3.75 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| E5515-N7 | 0.12 |  | 1.25 | 0.80 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 3.00～3.75 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| E5516-N7 | 0.12 |  | 1.25 | 0.80 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 3.00～3.75 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| E5515-N13 | 0.06 |  | 1.00 | 0.60 |  |  | 0.025 | 0.020 |  | 6.00～7.00 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| E5516-N13 | 0.06 |  | 1.00 | 0.60 |  |  | 0.025 | 0.020 |  | 6.00～7.00 |  | - | - | - |  | - |  |  |
| E7018-G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20～0.30 |  |  |  |  |  |  |

4.4 力学性能

4.4 力学性能

4.4.1熔敷金属拉伸试验结果应符合GB/T 5117-2012中的规定,其中常用E4315、E5015、E5515、E5516类型如表3规定。

4.4.2 焊缝金属夏比V型缺口冲击试验温度按表3要求，测定五个冲击试样的冲击吸收能量。在计算五个冲击吸收能量的平均值时，应去掉一个最大值和一个最小值。余下的三个值中两个应不小于27J，另一个允许小于27J，但应不小于20J，三个值的平均值应不小于27J。

4.4.3 如果焊条型号中附加了可选择的代号“U”，焊缝金属夏比V型缺口冲击要求则按表3规定的温度，测定三个冲击试样的冲击吸收能量。三个值中仅有一个值允许小于47J，但应不小于32J，三个值的平均值应不小于47J。

表 3  力学性能

| 焊条型号 | 抗拉强度Rm MPa | 屈服强度aReL Mpa | 断后伸长率A % | 冲击试验温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E4315 | ≥430 | ≥330 | ≥20 | ≥30 |
| E5015 | ≥490 | ≥400 | ≥20 | ≥-30 |
| E5015-1M3 | ≥490 | ≥400 | ≥20 | - |
| E5016-1M3 | ≥490 | ≥400 | ≥20 | - |
| E5515-3M3 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -50 |
| E5516-3M3 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -50 |
| E5015-N1 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -40 |
| E5016-N1 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -40 |
| E5515-N1 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -40 |
| E5516-N1 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -40 |
| E5015-N2 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -40 |
| E5016-N2 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -40 |
| E5515-N2 | ≥550 | 470～550 | ≥20 | -40 |
| E5516-N2 | ≥550 | 470～550 | ≥20 | -40 |
| E5015-N3 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -40 |
| E5016-N3 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -40 |
| E5515-N3 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -50 |
| E5516-N3 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -50 |
| E5516-3N3 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -50 |
| E5015-N5 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -75 |
| E5016-N5 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -40 |
| E5515-N5 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -60 |
| E5516-N5 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -60 |
| E5015-N7 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -100 |
| E5016-N7 | ≥490 | ≥390 | ≥20 | -100 |
| E5515-N7 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -75 |
| E5516-N7 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -75 |
| E5515-N13 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -100 |
| E5516-N13 | ≥550 | ≥460 | ≥17 | -100 |
| E7018-G | 需供货双方协商 |  |  |  |

4.5 熔敷金属扩散氢含量

熔敷金属扩散氢含量

熔敷金属扩散氢含量要求可由供需双方协商确定扩散氢代号如表4所示。

表4 熔敷金属扩散氢含量

| 扩散氢代号 | 扩散氢含量mL/100g |
| --- | --- |
| H15 | ≤15 |
| H10 | ≤10 |
| H5 | ≤5 |

# 5．检查与试验要求

5.1  批量划分

在生产过程中，将焊接材料按组进行批量划分，每个批量检验结果满足要求，则整批焊材均合格。企业都为每一批量规定了唯一的标识，通过标识，可以查明生产日期和时间、原材料的种类和来源，以及产品制造时的工艺细节。

5.2  取样方法

每批焊条检验时，按照需要数量至少在三个部位取有代表性的样品。

5.3  复验

任何一项检验不合格时，该项检验应加倍复验。对于化学分析，仅复验那些不满足要求的元素。当复验拉伸试验时，抗拉强度、屈服强度及断后伸长率同时作为复验项目。其试样可在原试件上截取，也可在新焊制的试件上截取。加倍复验结果均应符合该项检验的规定。

在产品进厂前，需由供方提供相关产品的质量证明书及检测报告。当提供的质量证明书及检测报告满足该批次对应的物项时，进厂后可不进行复检。

5.4  验收

进厂时，对焊条应进行目视外观检查以及焊条尺寸偏差进行检测，尺寸偏差应满足本技术规格书表1要求，验收通过后，方可使用。

# 6. 质保审查

焊条采购前明确其质保等级为图纸要求级别，供应商确保为合格供方，厂家资质需报审，不需要进行源地评审。焊条供应商资质应定期维护和审核，每年更新合格供方清单，并上报联队项目部备案。

在焊条夹持端上或靠近焊条夹持端的药皮表面上应标记焊条型号/牌号，标记在正常的焊接操作前后都应清晰可辨。对每一批焊接材料，应由制造商、经销商或第三方机构出具质量证明。

# 7. 对供应商的控制

在采购活动开展前，对供应商的进行评审，优选出产品质量好、口碑好的供应商，详细查看其相关产品性能；并定期维护更新合格供方清单，并上报联队项目部备案。

# 8．需要提供的文件

焊条质量证明书（质量证明书中项目应包含：供需方名称、品种名称、合同号、标准号及牌号、标准编号及件数、标准中规定的各项试验结果、供方有关部门的印记、发货或生产日期。）以及供方提供的相关物项的检验报告和复检报告（且报告能够有效证明该批次物项）。

# 9. 其他要求及备注

9.1  包装

9.1.1  焊条按批号每1kg、2kg、2.5kg、5kg净质量或按相应根数进行包装。包装应封闭。保证焊条在正常的贮存条件下不致变质损坏。

9.1.2  若干包焊条应装箱，以保证在正常运输、搬运和贮存过程中不致破损。